Зарождение предпереходного состояния в кристаллической структуре кубических монокристаллов II-VI при сильном легировании ян-теллеровскими 3d- ионами.

В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова

В результате проведённого при комнатной температуре нейтронографического исследования полупроводниковых кристаллов с основным структурным мотивом цинковой обманки Zn0.9Ni0.1S и Zn0.9V0.1Se обнаружены и детально изучены признаки проявления зарождающегося предпереходного состояния к ГЦК↔ГПУ концентрационному фазовому переходу, на базе формирующейся согласованности в подсистеме атомных смещений при рассматриваемом уровне легирования. Полученные результаты вносят существенный вклад в физику разбавленных магнитных полупроводников, поскольку обеспечивают более высокий уровень понимания проблемы низкой растворимости магнитоактивной 3d- примеси в широкозонных матрицах II-VI при отсутствии сферической симметрии 3d- электронной оболочки у замещающих ионов.

(Отдел работ на атомном реакторе ИФМ УрО РАН, лаб. полупроводников и полуметаллов, авторы В.И.Максимов, кфмн, С.Ф.Дубинин, дфмн, Т.П.Суркова, кфмн. Результаты опубликованы в ФТТ. Т. 56. С. 878 (2014), в ФТТ. Т. 56. С. 1272 (2014), в ФТТ. Т. 56. С. 2311 (2014), в сборнике трудов XX уральской международной школы по физике полупроводников (г.Новоуральск, 2014), в сборнике трудов 43rd “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors (Poland, 2014), в сборнике трудов Совещания и Молодежной конференции по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах РНСИ-КС-2014 (Санкт-Петербург, 2014) и направлены в печать в журнал «Кристаллография». Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проекты № 12-Т-2-1006, № 12-Т-2-1016.

Полный список публикаций по представляемой работе:

1. В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова. Тонкая структура кубического полупроводникового соединения Zn0.9Ni0.1S. ФТТ, 2014, т. 56, с. 878-882.

2. В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова. Сверхструктура атомных смещений в кубических соединениях Zn0.9Ni0.1S и Zn0.7Ni0.3O. ФТТ, 2014, т. 56, с. 1272-1274.

3. В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова. Тонкие особенности кристаллической структуры кубического полупроводникового монокристалла Zn0.9V0.1Se. ФТТ, 2014, т. 56, с. 2311-2318.

4. Т.П.Суркова, В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин. Дестабилизирующие факторы и формирующиеся сверхструктуры в кристаллической решётке высоколегированного кубического кристалла Zn0.9Ni0.1S. В сб. Тез. докл. XX Уральская международная школа по физике полупроводников, Новоуральск, 2014, с.195.

5. T.P.Surkova, V.I.Maksimov, S.F.Dubinin, and M.Godlewski. Destabilizing factors and forming superstructures in the crystal lattice of highly doped Zn0.9Ni0.1S and Zn0.9V0.1Se cubic crystals. В сб. Тез. докл. 43rd “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, Poland, 2014, р.56.

6. В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова. Сверхструктуры атомных смещений в кубических кристаллах AIIBVI с повышенным уровнем легирования ионами Ni и V. В сб. Тез. докл. Совещание и Молодежная конференция по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах (РНСИ-КС-2014), Санкт-Петербург, 2014, с. 10.

7. В.Д.Пархоменко, В.И.Максимов, С.Ф.Дубинин, Т.П.Суркова. Деформированные состояния кристаллической решетки в кубическом кристалле Zn0.9V0.1Se. В сб. Тез. докл. Совещание и Молодежная конференция по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах (РНСИ-КС-2014), Санкт-Петербург, 2014, с. 147.

В.И.Максимов, +7(34377) 3-51-56, kokailo@rambler.ru

Согласовано с зав. отделом кфмн В.И.Бобровским.