## Slide 1: Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов
Специальность 01.04.11 – Физика магнитных явлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Головня Оксана Александровна
Тема работы – Исследование методов повышения магнитных характеристик спеченных магнитов, изготовленных из сплавов (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B и Sm-Co-Fe-Cu-Zr
Задача текущего года
Исследование магнитных и структурных характеристик магнитов (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B, полученных по низкокислородной технологии.
Результаты, полученные в текущем году
1. Из сплавов с различным содержанием Dy от 0 до 10.3 вес.% изготовлены магниты. 2. Рентгеновская спектроскопия изготовленных магнитов выявила помимо основной фазы (Nd,Dy)2-Fe14-B дополнительную фазу (Nd,Dy)Ox с ГЦК-структурой 3. Получены магниты с улучшенной термостабильностью, их рабочая температура достигает 180-200°С.

## Slide 2
Статьи
А. Г. Попов, Д. Ю. Василенко, А. В. Шитов, Т.З. Пузанова, А. В. Власюга, Влияние диффузионного отжига на гистерезисные свойства спеченных магнитов Nd-F-B // Физика металлов и металловедение — 2011. — №5. — с. 493—501. (Web of Science)
2. А.Г. Попов, Е.Г. Герасимов, Д.Ю. Василенко, А. В. Шитов, М.Ю. Говорков, Д.Ю. Братушев, В.П. Вяткин, К.Ю. Шуняев, Т.Л. Михайлова, Получение спеченных магнитов Nd-Fe-B без процесса прессования порошков // Физика металлов и металловедение — 2012. — №4. — с. 352. (Web of Science)
3. Д.Ю. Василенко, А.В. Шитов, А.В. Власюга, А.Г. Попов, Н.В. Кудреватых, Н.В. Печищева, Микроструктура и свойства сплавов состава Nd-Fe-B, полученных методом «Strip Casting», и изготовленных их них постоянных магнитов // Металловедение и термическая обработка. — 2014. — №11 — с. 10—16. (Web of Science)
Апробация работы
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов

## Slide 3
Статьи
4 А. Г. Попов, Д. А. Колодкин, В. С. Гавико, Д. Ю. Василенко, А. В. Шитов, А. В. Власюга, М. Ю. Говорков, Д. Ю. Братушев. Высокоэнергоемкие магниты (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B с пониженным температурным коэффициентом индукции// Физика металлов и металловедение — 2017. — №10. — с. 935—945. (Web of Science)
5 Д. Ю. Василенко, Д.Ю. Братушев, А. В. Шитов, А. Г. Попов, Д. А. Колодкин. Структура и свойства постоянных магнитов R-(Fe,Co)-B (R – Nd,Dy,Ho) с низким температурным коэффициентом индукции // Металловедение и термическая обработка. — 2018. — №8. — с. 42—44. (Web of Science)
6 Д.Ю. Василенко, Д.Ю. Братушев, А.В, Шитов, Д.А. Колодкин, А.Г. Попов. Управление свойствами магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr методом смеси порошков // Металловедение и термическая обработка. — 2021. — №9-10 — с. 560—565. (Web of Science)
Апробация работы
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов

## Slide 4
Статьи
7 Д. Ю. Василенко, А. В. Шитов, Д. Ю. Братушев, К. И. Подкорытов, В. С. Гавико, О.А. Головня, А. Г. Попов. Магнитные гистерезисные свойства и микроструктура высокоэнергоемких магнитов (Nd,Dy)-Fe-B c низким содержанием кислорода// Физика металлов и металловедение — 2022. — том 122, №12. — с. 1261—1270. (Web of Science)
8 Д. Ю. Василенко, А. В. Шитов, А. Г. Попов, В. С. Гавико, Д. Ю. Братушев, К. И. Подкорытов, О.А. Головня,. Магнитные гистерезисные свойства и микроструктура высококоэрцитивных магнитов (Nd,Dy)-Fe-B с концентрацией Dy до 10 вес.% и низким содержанием кислорода// Физика металлов и металловедение — 2022. — том 123, №2. — с. 158—168. (Web of Science)
Апробация работы
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов

## Slide 5
Тезисы докладов на международных конференциях
1. Д.Ю. Василенко, М.Ю. Говорков, В.П. Вяткин, А.В. Власюга, А.В. Шитов, А.Г. Попов, Н.В. Печищева. Исследование микроструктуры и свойств сплавов Nd-Fe-B типа Strip Casting и получаемых из них постоянных магнитов. Сборник материалов XIX международной конференции по постоянным магнитам. Суздаль, 2013. с.126-127.
2. Д.Ю. Василенко, М.Ю. Говорков, В.П. Вяткин, А.В. Шитов, А.Г. Попов. Получение высококоэрцитивных магнитов (Nd,Dy)-Fe-B по низкокислородной технологии. Сборник материалов XX международной конференции по постоянным магнитам. Суздаль, 2015. с.92-93.
3. Д.Ю. Василенко, М.Ю. Говорков, Д.Ю. Братушев, А.В. Шитов, Д.А. Колодкин, А.Г. Попов. Высокоэнергоемкие постоянные магниты (Nd,Dy)-Fe-B с рабочей температурой до 180°С. Сборник материалов XXI международной конференции по постоянным магнитам. Суздаль, 2017.
4. Д.Ю. Василенко, Д.Ю. Братушев, А.В, Шитов, Д.А. Колодкин, А.Г. Попов. Управление свойствами магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr методом смеси порошков. Сборник материалов ХXII международной конференции по постоянным магнитам. Суздаль, 2019. с.108-109.
Апробация работы
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов

## Slide 6
Тезисы докладов на российских конференциях
1. Д.Ю. Василенко, М.Ю. Говорков, Д.Ю. Братушев, А.В. Шитов, Д.А. Колодкин, А.Г. Попов. Высокоэнергоемкие магниты(Nd,Dy)-(Fe,Co)-B c пониженным температурным коэффициентом индукции. Сборник материалов конференции ФНМ2016 Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. Суздаль, 2016. с.56.
2. Д.Ю. Василенко, Д.Ю. Братушев, А.В. Шитов, Д.А. Колодкин, А.Г. Попов. Влияние технологических параметров на магнитные гистерезисные свойства спеченных магнитов Sm-Fe-Co-Cu-Zr с содержанием железа до 20 вес.%. Сборник материалов конференции ФНМ2018 Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. Суздаль, 2018.
3. Д.Ю. Василенко, А.В. Шитов, Д.Ю. Братушев, М.Ю. Говорков, О.А. Головня, А.Г. Попов. Магнитные свойства магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr с низким содержанием кислорода. Сборник материалов конференции ФНМ2020 Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. Суздаль, 2020. с.23.
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов

## Slide 7
Экзамен по истории философии и науки
Сдан – «Отлично»
Экзамены
Участие в грантах
Нет
Экзамен по иностранному языку
Сдан – «Отлично»
Выступления на конференциях
Сделано докладов
устных – 7
стендовых – 0
Экзамен по специальности 01.04.11
Июнь 2023 года
Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатории ферромагнитных сплавов
Зачет по методологии преподавания в высшей школе
Сдан – «Зачтено»

## Slide 8: Аспирант 2 года обучения Шитов Александр Владимирович лаборатория ферромагнитных сплавов
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во 2021 | Кол-во 2022 | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 6 | 2 | 160
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0 | 0
патент | 20 | 1 | 0 | 20
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 4 | 0 | 20
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 3 | 0 | 9
участие в конференции с устным докладом | 2 | 7 | 0 | 14
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 0 | 0 | 0
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 1 | 40
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0 | 0
Общая сумма баллов | - | 203 | - | 263

## Slide 9: Магнитные гистерезисные свойства и микроструктура высококоэрцитивных магнитов (Nd,Dy)–Fe–B с содержанием Dy менее, чем 10 вес. % и низким содержанием кислорода

## Slide 10: Основные применения магнитов Nd-Fe-B
Электропривод РУ
Гибридные авто- и электромобили
МР-томография
Ветрогенераторы
Notes: Магниты из сплавов Nd – Fe – B активно используют в широком диапазоне высокоэффективных технических устройств. В сравнении с другими типами постоянных магнитов, эти магниты имеют самые высокие значения максимального энергетического произведения. Современное производство ветрогенераторов на основе постоянных магнитов и гибридных автомобилей возрастает. Рабочая температура таких магнитов достигает 200°С. Для этого требуется коэрцитивная сила постоянных магнитов ≈ 30 kOe при комнатной температуре.

## Slide 11: (BH)max и MHc магнитов (Nd,Dy)-Fe-B
Соединение | m0Μs , кГс | Ha, кЭ
Nd2Fe14B | 16.0 | 67
Dy2Fe14B | 7.12 | 150
кДж/м3
кЭ
МГсЭ
кА/м
O2 ↓↓
+
Оптимизация
микроструктуры
(Nd,Dy)2Fe14B
Nd
Fe
Dy
Notes: Теоретическим пределом коэрцитивной силы является поле анизотропии. Соединение Dy2Fe14B имеет более высокое поле анизотропии по сравнению с Nd2Fe14B. Увеличение коэрцитивной силы магнитов Nd2Fe14B достигается за счет частичного замещения атомов Nd на Dy. Магнитные моменты Dy и Fe в соединении (Nd,Dy)-Fe-B направлены антипараллельно, что приводит к снижению (BH)max по мере увеличения концентрации Dy.
Кислород в спеченных магнитах вступает в реакцию с Nd, что приводит к снижению Hc . Таким образом, для увеличения Hc, необходимо использовать низкокислородную технологию, а также оптимизировать микроструктуру магнитов.

## Slide 12: Цели
1) Исследовать влияние концентрации Dy на магнитные свойства магнитов (Nd,Dy)-Fe-B
2) Исследовать микроструктуру магнитов (Nd,Dy)-Fe-B.
3) Исследовать температурную стабильность магнитных свойств магнитов (Nd,Dy)-Fe-B.

## Slide 13: Сплавы Strip Casting, использованные в работе
 | Содержание элементов, вес.% |  |  |  |  |  |  | Содержание элементов, ат.%
№ | Nd | Dy | Fe | Co | Cu | Ga | B | 
Сплавы для изготовления высококоэрцитивных магнитов |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 29.2 | 1.0 | 67.66 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | Nd13.28Dy0.40Fe79.56Co1.00Cu0.10Ga0.10B5.46
2 | 26.0 | 4.2 | 67.6 | 1.0 | 0.10 | 0.1 | 1.0 | Nd11.79Dy1.69Fe79.17Co1.11Cu0.10Ga0.09B6.05
3 | 25.1 | 5.9 | 66.8 | 1.0 | 0.10 | 0.1 | 0.9 | Nd11.51Dy2.40Fe79.27Co1.12Cu0.10Ga0.09B5.51
4 | 22.7 | 8.4 | 66.7 | 1.0 | 0.10 | 0.1 | 0.9 | Nd10.42Dy3.42Fe79.34Co1.12Cu0.10Ga0.09B5.51
5 | 20.7 | 10.3 | 66.8 | 1.0 | 0.10 | 0.1 | 0.9 | Nd9.52Dy4.20Fe79.43Co1.13Cu0.10Ga0.10B5.52

## Slide 14: Низкокислородная технология изготовления магнитов (Nd,Dy)-Fe-B
Выплавка сплавов Strip Casting
Водородная обработка
Грубое измельчение
Струйное измельчение
Изостатическое прессование
Импульсное текстурование
Спекание
Термообработка
H2
Загрузка порошка
Выход тонкого порошка
Сортировщик
Измельчение
Спекание
1030 – 1060oC
2ч
D~2.5 - 3.5 мкм
Dy = 0 – 10 вес.%
Магнитное поле
4 Tл
Термообработка
Т1= 880-920°C, 1ч
Т2 = 480-550°C, 2ч
Гидростатическое
прессование
Текстурование импульсным магнитным полем
Strip Casting
Гидрирование
Струйное измельчение
Между струйным измельчением и спеканием порошок перемещался в стальном контейнере, заполненном инертным газом с содержанием кислорода менее 10 ppm
Notes: Основные стадии изготовления магнитов Nd-Fe-B по низкокислородной технологии …….. Между струйным измельчением и спеканием порошок перемещался в стальном контейнере, заполненном инертным газом с содержанием кислорода менее 10 ppm

## Slide 15: Методика эксперимента
Измерение гистерезисных характеристик на установке Permagraph_L при комнатной и повышенных температурах (УЭМЗ)
Анализ содержания кислорода восстановительным методом на газоанализаторе Leco ONH-836 (УЭМЗ)
Наблюдение микроструктуры и определение концентрации элементов в магнитах с применением сканирующего электронного микроскопа TESCAN MIRA3 (УЭМЗ)
Данные рентгеновской дифракции получены на рентгеновском дифрактометре Empyrean (PANanalytical) в Cu Kα излучении. (ИФМ)

## Slide 16: Результаты

## Slide 17
Влияние концентрации Dy на свойства магнитов
Br
Hc
Dy
Notes: Слева показаны кривые размагничивания магнитов с концентрацией Dy от 0 до 10 вес.%. Зависимость гистерезисных свойств от концентрации Dy показана справа. Значения Br и (BH)max линейно снижаются по мере замещения Nd на Dy, коэрцитивная сила при этом, напротив, возрастает от 12 до 30 кЭ.
На рисунке слева видно, что прямоугольность кривых размагничивания магнитов с содержанием Dy от 6 до 10 вес.% ухудшается. Чтобы определить причины этого ухудшения проанализируем фазовый состав и микроструктуру магнита с Dy 8 вес.%

## Slide 18
Микроструктура спеченных магнитов 8.4%Dy
С
Dз = 3.8-4.2 мкм
Фаза (А) – (Nd,Dy)2Fe14B
Фаза (B) – (Nd,Dy)Ox с ГЦК
Фаза (C) – (Nd,Dy)-Fe-М
Фаза (D) – (Nd,Dy)2O3
Dy 8.4%
Notes: Слева показана микрофотография травленого шлифа. Отчетливо видны границы зерен, что позволило оценить средний размер зерен в спеченном магните. Он составляет от 3.8 до 4.2 мкм. Справа показана микрофотография нетравленого шлифа в режиме BSE. Фаза А – это зерна фазы 2-14-1, фаза В - оксид NdOx, С является фазой, локализованной в углах тройных стыков зерен в форме треугольников. Фаза C переходит в межзеренную границу.
Коэрцитивная сила манитов NdFeB предельно чувствительна к микроструктуре и химическому составу межзеренной границы. Понимание соотношения микроструктура-коэрцитивная сила существенно для дальнейшего увеличения коэрцитивной силы этих магнитов.

## Slide 19
Изучение микроструктуры и фазового состава магнита Dy 10.3 вес%
(Nd,Dy)2-Fe14-B
(Nd,Dy)2-Fe14-B
(Nd,Dy)2-Fe14-B
Фаза (C)
(Nd,Dy)-Fe-М
Фаза (B) NdOx
Cu-rich
МЗГ Nd,Dy ↑ Fe↓
МЗГ Nd,Dy ↓ Fe ↑
Фаза (С1)
(Nd,Dy)↑-Fe-М
Фаза (С2)
(Nd,Dy)-Fe-М ↑
Notes: Концентрация Dy в фазе С существенно ниже, чем в зерне. В этой фазе С увеличена концентрация Cu и Ga. В магните, содержащем 10.3 вес.% Dy, фаза С становится неоднородной. На рисунке показано, что эта фаза состоит из двух фаз: С1 и С2. Эти области имеют различные коэрцитивные силы, что приводит к ухудшению прямоугольности кривой размагничивания.

## Slide 20
Температурные зависимости температурных коэффициентов остаточной индукции (α) и коэрцитивной силы (β)
* 100%
* 100%
β
α
Рабочая
температура
Рабочая
температура
Notes: На слайде представлены температурные зависимости температурных коэффициентов остаточной индукции и коэрцитивной силы. Рабочая температура более 180оС достигается на магнитах, содержащих более 8 % Dy.

## Slide 21: Заключение
Увеличение концентрации Dy в сплаве приводит к росту коэрцитивной силы магнитов (Nd,Dy)-Fe-B и незначительному снижению остаточной индукции.
За счет оптимизации микроструктуры и фазового состава были получены магниты с высокими гистерезисными характеристиками. Содержание кислорода в этих магнитах не превышает 0.26 вес.%. Размер зерен основной фазы (Nd,Dy)2Fe14B в магнитах составляет около 3.8 мкм, а количество дополнительных фаз, таких как Nd, NdOx, и Nd2O3, не превышает 3%.
Получены высококоэрцитивные магниты (Nd,Dy)-Fe-B с содержанием Dy 8 вес.% и магнитными свойствами (BH)max ≥ 35 МГсЭ и Hc ≥ 30 kOe. Их рабочая температура составляет 180°C.

## Slide 22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 23: План работ
Исследование влияния термообработки (спекание, высокотемпературный отжиг, низкотемпературный отжиг) на состояние фазы (С) в магнитах (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B
Изготовление изотропных и текстурованных образцов магнитов (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B
Исследование степени текстуры в спеченных магнитах (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B по методу Givord, а также методом магнитных измерений Ферненгеля.

## Slide 24
Порошковые рентгеновские дифрактограммы магнитов с разным содержанием диспрозия в диапазоне углов 30-36°
№ сплава | Содержание Dy (вес %) | O (вес %) | Фаза (номер группы симметрии) | a (Å) | c (Å) | Доля фаз вес. %
3 | 0 | 0.13 | Nd2Fe14B | 8.802 | 12.196 | 99.5
 |  |  | NdOx | 5.098 |  | 0.5
 |  |  | Nd2Fe14B | 8.807 | 12.201 | 97.6
11 | 1.0 | 0.20 | NdOx | 5.105 |  | 1.3
 |  |  | Nd (225) | 5.123 |  | 1.1
 |  |  | Nd2Fe14B | 8.786 | 12.150 | 97.4
15 | 8.4 | 0.26 | NdOx | 5.066 |  | 1.7
 |  |  | Nd (225) | 5.077 |  | 0.9
 |  |  | Nd2Fe14B | 8.782 | 12.133 | 97.1
16 | 10.3 | 0.28 | NdOx | 5.050 |  | 2.1
 |  |  | Nd (225) | 5.063 |  | 0.9
Фаза (С) – (Nd,Dy,Fe, M)Oδ - ГЦК Nd – Nd(225)
Notes: Показаны фрагменты порошковых дифрактограммы магнитов, приготовленных из сплавов с содержанием Dy 0 -10.3 вес%. В узких интервалах углов 2ϑ, соответствующих 30-31 и 35-36°, локализуются дифракционные линии (111) и (002), принадлежащие фазе ГЦК NdOx. Как видно из рисунка эти линии имеют либо ассиметричный профиль, либо два максимума при 8.4% Dy. Это свидетельствует о том, что рассматриваемые линии являются суперпозицией отражений от двух разных фаз с одинаковой пространственной группой симметрии, которые согласно результатам микроанализа следует сопоставить фазе (В) - оксиду неодима NdOx с ГЦК структурой и фазе (С) – раствору металлического Nd с ГЦК структурой. Фазовый состав магнитов с учетом присутствия фазы ГЦК-Nd приведен в таблице. Содержание оксида NdOx тем больше, чем выше интегральная концентрация кислорода в магнитах, которая, в свою очередь, возрастает с увеличением содержания Dy.

## Slide 25
Результаты микроанализа магнитов (Nd,Dy)-Fe-B
0.5% Dy 10.3% Dy
Фаза (А): (Nd0.98Dy0.02)2.14(Fe0.98M0.02)14B1 (Nd0.71Dy0.29)2.03(Fe0.98M0.02)14B1
Фаза (B): (Nd0.77Dy0.02Fe0.19M0.03)O0.74 (Nd0.58Dy0.19Fe0.22M0.01)O0.58
Фаза (C): (Nd0.26Fe0.70M0.04)O0.05 (Nd0.30Dy0.04Fe0.64M0.03)O0.12 - (C1) Нс↑
(Nd0.42Dy0.03Fe0.46M0.09)O0.14 - (C2) Нс↓
Dy → O → Fe → M
Фаза С1 обеднила МЖГ железом и обогатила Nd и элементами М. В результате в области таких зерен происходит повышение Нс. Обратная ситуация реализуется для фазы С2.
Notes: C увеличением концентрации Dy от 0.5 до 10.3 вес % в магнитах происходит повышение его содержания в зернах основной фазы (А), а также в фазе B.
В фазе С концентрация Dy заметно ниже. Вместе с тем в фазе С повысилось содержание О и значение x изменилось с 0,03 до 0,12 по сравнению с высокоэнергетическими магнитами. Кроме того, в этой же фазе наблюдается повышение концентрации Cu и Ga. В некоторых областях фазы (С) содержание как Cu, так и Ga превышает 2 вес %, т.е. оказывается более чем в 20 раз больше по сравнению с концентрацией этих элементов в исходном сплаве. Фаза (С) магнита с 10.3 вес% Dy становится неоднородной по отношению Fe/(Nd+Dy), поэтому для этого магнита представлено два варианта состава этой фазы (С1) и (С2).
При формировании состава границ в процессе отжига происходит перераспределение элементов Fe и M между острыми углами фазы С и МЗГ. Избыток эти элементов в тройных стыках зерен приводит к их дефициту в МЖГ. Фаза С1 обеднила МЖГ железом и обогатила элементами М, в результате в этой области зерен А происходит повышение Нс. Обратная ситуация реализуется для фазы С2. Повышение концентрации кислорода в фазе С затрудняет диффузионную подвижность атомов Fe и М, поэтому более низкая коэрцитивная сила будет в области фазы С2. Наличие областей с различными значениями Нс в магните с 10.3% Dy приводит к ухудшению прямоугольности кривой размагничивания.