## Slide 1: Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники
Специальность 1.3.12 - Физика магнитных явлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Наумова Лариса Ивановна
Тема работы – Размерные эффекты в системах микрообъектов на основе спиновых клапанов
Задача текущего года
Обзор литературы. Освоить метод изготовления микрообъектов путем безмасковой лазерной литографии. Изучить методику измерения магниторезистивных кривых. Исследовать влияние анизотропии формы на процессы перемагничивания спинового клапана. Найти композицию микрообъекта, в котором путем единой термомагнитной обработки реализуется схема полного моста Уитстона с четырьмя активными магниточувствительными элементами.
Исследовать изменение магнитного состояния спиновых клапанов с нижним расположением антиферромагнетика после кратковременного пропускания постоянного тока.

## Slide 2: Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники
Результаты, полученные в текущем году
Показано, что анизотропия формы управляет изменением магнитных моментов в микрообъектах на основе спиновых клапанов в слабых магнитных полях. Найдена процедура термомагнитной обработки, которая позволяет получить противоположные по знаку поля смещения в отдельных элементах схемы моста Уитстона. Полевая зависимость выходного сигнала сенсора имеет форму ступени, характеризуется высокой чувствительностью к изменению поля и наличием гистерезиса.
Показано, что поворот магнитного момента свободного слоя при протекании тока индуцируется преимущественно нагревом спинового клапана. Имеются изменения угла поворота магнитного момента свободного слоя в спиновом клапане, которые обусловлены спиновой аккумуляцией в слоях Ta и сплава [Ni80Fe20]60Cr40 и передачей спин-орбитального крутящего момента электронов магнитному моменту свободного слоя. Это изменение магнитного состояния сохраняется после прекращения тока.

## Slide 3: Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники
Статьи
A Spin Valve-Based Rhombus-Shaped Micro-Object Implementing a Full Wheatstone Bridge / M.A. Milyaev, L.I. Naumova, A.A. Germizina, T.A. Chernyshova, A.Yu. Pavlova, T.P. Krinitsina, V.V. Proglyado, V.V. Ustinov. – Текст: непосредственный // Sensors. — 2024. — V. 24. — P. 625—638. (Scopus).
Формирование обменного смещения и анизотропия формы в микрообъектах на основе спиновых клапанов / А.А. Гермизина, Л.И. Наумова, М.А. Миляев, Р.С. Заворницын, А.Ю. Павлова, И.К. Максимова, В.В. Проглядо, И.Ю. Каменский, В.В. Устинов. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2023. — V. 65. — P. 1348—1354. (RSCI, РИНЦ).
Апробация работы

## Slide 4
Тезисы докладов на российских конференциях
Микрообъект в форме ромба на основе спинового клапана, реализующий схему полного моста Уитстона / А.А. Гермизина, Л.И. Наумова, М.А. Миляев, Т.А. Чернышова, Т.П. Криницина, В.В. Проглядо. Микрообъект в форме ромба на основе спинового клапана, реализующий схему полного моста Уитстона // XXIII Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-23), г. Екатеринбург, 2023: Тезисы докладов, г. Екатеринбург, ИФМ УрО РАН.- с. 68. ISBN: 978-5-6045774-8-6
Апробация работы
Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники

## Slide 5: Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники
Экзамен по философии
Не сдан
Экзамены
Участие в грантах
Да
Экзамен по иностранному языку
Сдан на отлично
Выступления на конференциях
Сделано докладов
стендовых – 1
Экзамен по специальности 1.3.12
Не сдан

## Slide 6: Аспирант 1 года обучения Гермизина Анастасия Анатольевна лаборатории квантовой наноспинтроники
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 2 | 40
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 0 | 0
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 1 | 3
участие в конференции с устным докладом | 2 | 0 | 0
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 0 | 1
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 1 | 5
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0
Общая сумма |  |  | 69