## Slide 1: Аспирант 1 года обучения Мелкозеров Денис Иванович лаборатории физики высоких давлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Пилюгин Виталий Прокофьевич
Специальность 01.04.07 – Физика конденсированного состояния
Тема работы – “Структурные превращения и свойства сплавов L12 с аномальными свойствами деформированных под давлением ”
Задача текущего года
Исследование процессов структурных превращений при интенсивной пластической деформации под давлением Ni3Ge с аномальными свойствами
Результаты, полученные в текущем году
После применения метода кручения под высоким давлением, было получено субмикрокристаллическое состояние образцов. По итогам применения метода осадки образцов в форме параллелепипеда сплав проявил полосы локализации и суперлокализации деформации. В полосах наблюдалось разупорядочение сплава и фрагментация. Кроме того, в полосах с применением интенсивного синхротронного рентгеновского излучения обнаружена аморфизация структуры, т.е. появление и сохранение метастабильной аморфной фазы.
1

## Slide 2: Аспирант 1 года обучения Мелкозеров Денис Иванович лаборатории физики высоких давлений
Тезисы докладов на международных конференциях
Пилюгин В.П., Воронова Л.М., Дегтярёв М.В. и др. Связь дислокационной подвижности и размеров кристаллитов деформационных наноструктур // Физическое материаловедение : СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ, Тольятти, 11–15 сентября 2023 года. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023. – С. 216-217.
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В, Куклина А.А. и др. Структурные превращения и механические свойства вольфрама при интенсивных деформациях под высоким давлением и различных температурах // XVI Международная конференция «Забабахинские научные чтения» теория, эксперимент и новые технологии» (ПМ: 2023), Снежинск, 26.05.2023, Тезисы докладов, Снежинск : Изд-во РФЯЦ – ВНИИТФ, 2023.- 180 c.
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В., Мелкозёров Д.И. и др. Структурные превращения и деформационное упрочнение тугоплавких металлов // LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности», Екатеринбург, 2-5 апреля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2024. – С. 108-109.
Толмачёв Т.П., Пилюгин В.П., Пацелов А.М. и др. Неравновесные сплавы Au и Co, полученные большими пластическими деформациями // LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности», Екатеринбург, 2-5 апреля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2024. – С. 108-109.
Соловьева Ю.В., Старенченко В.А., Пилюгин В.П. и др. Закономерности и механизмы формирования структуры и свойств исходно монокристаллических интерметаллидов под воздействием мегапластических деформаций // LXVIII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-68), Витебск, 31.05.2024, ISBN: Материалы, Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2024.- 101 c.
Апробация работы
2

## Slide 3
Экзамен по философии
Сдан на «Отлично»
Экзамены
Участие в грантах
Нет
Экзамен по иностранному языку
Не сдан
Выступления на конференциях
Нет
Экзамен по специальности 05.02.11
Не сдан
Аспирант 1 года обучения Мелкозеров Денис Иванович лаборатории физики высоких давлений
3

## Slide 4
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 0 | 0
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 5 | 25
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 0 | 0
участие в конференции с устным докладом | 2 | 5 | 10
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 0 | 0
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0
Общая сумма |  |  | 55
Аспирант 1 года обучения Мелкозеров Денис Иванович лаборатории физики высоких давлений
4