## Slide 1: Аспирант 1 года обучения Сосян Давид Аршакович лаборатории физики высоких давлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Пилюгин Виталий Прокофьевич
Специальность 01.04.07 – Физика конденсированного состояния
Тема работы – “Структурные превращения и механическиe свойства в тугоплавких ОЦК металлах (W, Ta)”
Задача текущего года
Структурные превращения и механические свойства вольфрама при деформации под давлением с нагревом
Результаты, полученные в текущем году
После мегапластической деформации образцов при низких и высоких температурах была получена фрагментированная субмикрокристаллическая структура. В связи с высокой хрупкостью материала структура получилась несовершенной, выявлено наличие микротрещин. Бародеформация с нагревом выше точки хладноломкости вольфрама позволяет получить нанокристаллическое состояние. Были исследованы структурные превращения образцов вольфрама методами рентгеновской дифрактометрии, растровой и просвечивающей электронной микроскопией. Выявлено наличие хрупкого разрушения, а затем квазивязкого разрушения с увеличением величины мегапластической деформации. Относительное деформационное упрочнение ниже максимального отношения 3,5, присущего совершенной наноструктуре.

## Slide 2: Аспирант 1 года обучения Сосян Давид Аршакович лаборатории физики высоких давлений
Тезисы докладов на международных конференциях
Пилюгин В.П., Воронова Л.М., Дегтярёв М.В. и др. Связь дислокационной подвижности и размеров кристаллитов деформационных наноструктур // Физическое материаловедение : СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ, Тольятти, 11–15 сентября 2023 года. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023. – С. 216-217.
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В., Мелкозёров Д.И. и др. Структурные превращения и деформационное упрочнение тугоплавких металлов // LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности», Екатеринбург, 2-5 апреля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2024. – С. 108-109.
Толмачёв Т.П., Пилюгин В.П., Пацелов А.М. и др. Неравновесные сплавы Au и Co, полученные большими пластическими деформациями // LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности», Екатеринбург, 2-5 апреля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2024. – С. 108-109.
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В, Куклина А.А. и др. Структурные превращения и механические свойства вольфрама при интенсивных деформациях под высоким давлением и различных температурах // XVI Международная конференция «Забабахинские научные чтения» теория, эксперимент и новые технологии» (ПМ: 2023), Снежинск, 26.05.2023, Тезисы докладов, Снежинcк : Изд-во РФЯЦ – ВНИИТФ, 2023.- 180 c.
Апробация работы

## Slide 3: Аспирант 1 года обучения Сосян Давид Аршакович лаборатории физики высоких давлений
Экзамен по философии
Сдан на «Отлично»
Экзамен по иностранному языку
Не сдан
Экзамен по специальности
Не сдан
Участие в грантах
Нет
Выступление на конференциях
Нет
Экзамены

## Slide 4
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 0 | 0
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 4 | 20
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 0 | 0
участие в конференции с устным докладом | 2 | 4 | 8
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 0 | 0
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0
Общая сумма |  |  | 48
Аспирант 1 года обучения Сосян Давид Аршакович лаборатории физики высоких давлений