## Slide 1: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Специальность 1.3.12 – физика магнитных явлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Герасимов Евгений Германович
Тема работы – Магнитные свойства и структура нестехиометрических фаз Лавеса на основе редкоземельных и 3d переходных металлов
Задача текущего года
Исследовать магнитные и магнитоупругие свойства нестехиометрических фаз Лавеса TbFe2Mnx.
Результаты, полученные в текущем году
1. Обнаружено образование нестехиометрических однофазных сплавов TbFe2Mnx вплоть до x = 0.25. 2. Показано, что температура Кюри и анизотропия намагниченности с увеличением концентрации марганца падают. 3. На сплаве TbFe2Mn0.25 удалось добиться увеличения продольной магнитострикции в ~25% по сравнению с исходным TbFe2 сплавом при температуре жидкого азота. При этом магнитострикция при комнатной температуре не деградировала. Это позволяет рассматриваться TbFe2Mnx как класс перспективных магнитострикционных материалов, например, для использования при колонизации Марса.

## Slide 2: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Статьи
1. A.M.Bartashevich, E.G.Gerasimov, P.B.Terentev, A.A.Inishev, N.V.Mushnikov, D.S.Neznakhin, S.G.Titova, T.V. Kuznetsova. Non-stoichiometric TbFe2Mnx compounds: Magnetic anisotropy, magnetostriction and thermal expansion. // Journal of Alloys and Compounds — 2024. — Vol. 975. — pp. 173023. (WoS, ВАК)
Апробация работы

## Slide 3: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Тезисы докладов на международных конференциях
1. None
Апробация работы

## Slide 4
Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Тезисы докладов на российских конференциях
1. А. М. Барташевич, Е. Г. Герасимов, Н. В. Мушников, А. А. Инишев, П. Б. Терентьев, В. С. Гавико, Д. А. Колодкин, Н. А. Кулеш СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ ФАЗ ЛАВЕСА TbFe2Mnx. I ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИЛЬНЫХ И СВЕРХСИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ (Саров), 2023. С. 23.
2. А.М. Барташевич, Е.Г. Герасимов, Н.В. Мушников, А.А. Инишев, П.Б. Терентьев, В.С. Гавико, Д.А. Колодкин, Н.А. Кулеш. Структурные и магнитострикционные свойства нестехиометрических фаз Лавеса TbFe2Mnx . Заседание секции “Магнетизм” Научного совета РАН по физике конденсированных сред (Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН). Москва, 2022, с. 2.

## Slide 5: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Экзамен по философии
Сдан – «Хорошо»
Экзамены
Участие в грантах
1. Проект РНФ 23-22-00140 «Нестехиометрические интерметаллиды редкоземельных и 3d переходных металлов для магнитострикционных и магнитотепловых приложений»
Руководитель –Герасимов Е.Г., кандидат физико-математических наук
Степень участия – исполнитель
Экзамен по иностранному языку
Сдан – «Отлично»
Экзамен по специальности 01.04.11
-
2. Проект РНФ 23-12-00265 «Магнитотепловые, магнитоупругие и магнитотранспортные свойства редкоземельных интерметаллидов со структурой ThCr2Si2»
Руководитель – Мушников Н.В., доктор физико-математических наук
Степень участия – исполнитель
3. Проект м 9-22 «Магнитные и магнитоупругие свойства нестехиометрических соединений Tb0.27Dy0.73Fe1.9Mnx»
Руководитель – Барташевич А.М. Степень участия – исполнитель

## Slide 6: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Выступления на конференциях
Сделано докладов
устных – 2
стендовых – 0

## Slide 7: Аспирант 2 года обучения Барташевич Александр Михайлович лаборатории перспективных магнитных материалов
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 2 | 40
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 0 | 0
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 2 | 6
участие в конференции с устным докладом | 2 | 2 | 4
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 0 | 0
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 1 | 15
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 2 | 10
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 1 | 10
Общая сумма |  |  | 105