## Slide 1: Аспирантка 2 года обучения Постовалова Ксения Андреевна лаборатории физики высоких давлений
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Пилюгин Виталий Прокофьевич
Специальность 01.04.07 – Физика конденсированного состояния
Тема работы – Деформационная нанокристаллическая структура и свойства тугоплавких металлов рения, ниобия и вольфрама
Задача текущего года
Изучить структурные превращения и измерить механические свойства поликристаллического рения после интенсивной пластической деформации под давлением
Результаты, полученные в текущем году
В результате интенсивной пластической деформации поликристаллического рения под давлением до 12-14 ГПа при комнатной температуре получены цельные образцы рения. Выполнено исследование структуры исходного и деформированных под давлением образцов рения методом рентгеновской дифрактометрии в синхротронном излучении. Проведено электронно-микроскопическое (на просвет) исследование микроструктуры поликристаллического рения. Полученные результаты показывают, что при комнатной температуре в условиях интенсивной пластической деформации поликристаллический рений способен выдержать мега-пластическую деформацию, при которой в нем формируется УМЗ (нанокристаллическая) структура. По данным измерениям микротвердость образцов рения выросла от значения 7 ГПа поликристаллических образцов до 30 ГПа продеформированных образцов.

## Slide 2: Аспирантка 2 года обучения Постовалова Ксения Андреевна лаборатории физики высоких давлений
Тезисы докладов на международных конференциях
LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2022), Екатеринбург
ЗНЧ-2023 (Забабахинские научные чтения, Снежинск, Чел. обл., 29.05.2023. – 02.06.2023. Сборник тезисов)
LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2024), Екатеринбург
Апробация работы

## Slide 3: Аспирантка 2 года обучения Постовалова Ксения Андреевна лаборатории физики высоких давлений
Экзамен по философии
Сдан – «Хорошо»
Экзамены
Выступления на конференциях
Сделано докладов
стендовых – 4
Зачет по методологии преподавания в высшей школе
Зачтен
Экзамен по английскому языку
Сдан – «Хорошо»

## Slide 4: Аспирантка 2 года обучения Постовалова Ксения Андреевна лаборатории физики высоких давлений
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 0 | 0
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 4 | 20
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 0 | 0
участие в конференции с устным докладом | 2 | 0 | 0
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 4 | 4
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 0 | 0
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 2 | 15
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0
Общая сумма |  |  | 54

## Slide 5
Тезисы:
LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2022), Екатеринбург КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ СДВИГОМ (КРУЧЕНИЯ) ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 20- 800 К
Пилюгин В.П., Постовалова К.А., Пашеев А.В., Толмачёв Т.П., Пацелов А.М., Плотников А.В.
ЗНЧ-2023 (Забабахинские научные чтения, Снежинск, Чел. обл., 29.05.2023. – 02.06.2023. Сборник тезисов) СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМА ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В., Куклина А.А., Панфилов Г.П., Панфилов П.Е., Пацелов А.М., Постовалова К.А., Мелкозеров Д.И., Соловьева Ю.В., Сосян Д.А., Толмачёв Т.П.
LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2024), Екатеринбург СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ
Пилюгин В.П., Зайцев Д.В., Мелкозёров Д.И., Панфилов П.Е., Пацелов А.М., Постовалова К.А., Сосян Д.А.
LXVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2024), Екатеринбург НЕРАВНОВЕСНЫЕ СПЛАВЫ AU И CO, ПОЛУЧЕННЫЕ БОЛЬШИМИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ
Толмачев Т.П., Пилюгин В.П., Пацелов А.М., Толмачева Е.А., Шишкин Д.А., Свирид А.Э., Постовалова К.А., Сосян Д.А., Мелкозеров Д.И., Плотников А.В., Чурбаев Р.В.