## Slide 1: Аспирант 2 года обучения Щапов Геннадий Валерьевич лаборатория аддитивных технологий
Специальность 01.03.08 – Физика конденсированного состояния
Научный руководитель – д.ф.-м.н. Казанцева Наталия Васильевна
Тема работы – Физические свойства зоны сварных соединений алюминиевых сплавов в методе сварки трением с перемешиванием
Задача текущего года
Проведение исследования структуры и свойств зон сварных соединений алюминиевых сплавов, полученных сваркой трением с перемешиванием. Обзор литературы по теме диссертации.
Результаты, полученные в текущем году
Исследована структура сварного соединения алюминиевого сплава Д16 с помощью оптической микроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Был выполнен рентгеноструктурный анализ зон сварного соединения Д16, измерена микротвердость

## Slide 2: Аспирант 2 года обучения Щапов Геннадий Валерьевич лаборатория аддитивных технологий
Статьи
1. Готовиться к публикации в журнал Физика металлов и металловедение статья «Анализ структуры и распределения температуры в сварном шве дюралюминиевого сплава при сварке трением с перемешиванием» совместно с Калужским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2. Щапов Г.В., Казанцева Н.В. Сравнительный анализ химического состава и механических свойств различных участков сварного соединения дюралюмина, полученного сваркой трением с перемешиванием // Frontier Materials&Technologies. – 2024. – Vol. 2.
Апробация работы

## Slide 3
Аспирант 2 года обучения Щапов Геннадий Валерьевич лаборатория аддитивных технологий
Тезисы докладов на российских конференциях
1. Щапов Г.В., Казанцева Н.В. Структура сварного шва алюминиевого сплава д16, полученного методом сварки трением с перемешиванием. Сборник трудов научного семинара «Перспективные направления развития отделочно-упрочняющих и виброволновых технологий». Ростов-на-Дону, 2023. с.193.
Выступления на конференциях
Сделано докладов:
стендовых – 3
Тезисы докладов на международных конференциях
1.Щапов Г.В., Казанцева Н.В. Анализ структуры сварного шва алюминиевого сплава Д16, полученного сваркой трением с перемешиванием. Сборник трудов конференции «Прочность неоднородных структур» XI-я Евразийская научно-практическая конференция. Москва, 2023. с.99.(стендовый доклад)
2. Щапов Г.В., Казанцева Н.В. Морфология зоны сварного шва алюминиевого сплава д16, полученного сваркой трением с перемешиванием. Сборник материалов Физическое материаловедение XI Международной школы c элементами научной школы для молодежи. Тольятти, 2023. с.151.

## Slide 4: Аспирант 2 года обучения Щапов Геннадий Валерьевич лаборатория аддитивных технологий
Экзамен по философии
Сдан – «Отлично»
Экзамены
Участие в конкурсах
Победитель конкурса молодых ученых, проводимого в рамках XI Международной школы «Физическое материаловедение»
Подана заявка и пройден отборочный этап на соискание стипендии Президента РФ 2024
Экзамен по иностранному языку
Сдан – «Отлично»

## Slide 5: Аспирант 2 года обучения Щапов Геннадий Валерьевич лаборатория аддитивных технологий
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 1 | 20
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 1 | 5
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 2 | 10
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 1 | 3
участие в конференции с устным докладом | 2 | 0 | 0
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 2 | 2
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 2 | 40
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0
Общая сумма |  |  | 80