РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов

Уральского отделения Российской академии наук

| Утверждена Ученым советом института 30 марта 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор института, академик РАН ________________В.В. Устинов «_____» ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

Программа кандидатского экзамена

по специальной дисциплине 4.1

Специальность:   05.16.01  Металловедение и термическая

обработка металлов и сплавов

Специализация:  Методы упрочнения металлических материалов.

Методы исследования фазовых превращений и

структуры металлов и сплавов.

Екатеринбург 2011

Основы металловедения и термической обработки

Полиморфизм железа, влияние на него легирующих элементов. Диаграммы состояния железо-цементит и железо-углерод. Стали и чугуны. Диаграммы состояния в двухкомпонентных системах, фазовый состав и структурное состояние. Основные операции термической обработки, их назначение и физический смысл. Отжиг, виды отжига. Гомогенизация. Нормализация. Закалка. Отпуск. Превращения переохлажденного аустенита. Изотермические и термокинетические диаграммы. Понятие о прокаливаемости и закаливаемости. Внутренние и остаточные напряжения и их устранение при отжиге. Отпускная хрупкость. Внутренняя адсорбция примесей по В.И. Архарову. Перегрев стали, его проявление и исправление. Структурная наследственность при термической обработке стали. Методы упрочнения стали: наклеп, закалка, старение. Новые методы упрочнения: термомеханическая обработка (ВТМО, НТМО, ПТМО), механико-термическая обработка, фазовый наклеп. Основные способы деформационной обработки стали (ИПД, прокатка, волочение, экструзия), деформированная структура металла. Мартенситно-стареющие стали. Трип-эффект (пластичность, связанная с развитием мартенситного превращения под действием деформации). Стали бейнитного класса. Стали аустенитного класса. Стали перлитного класса.

Структурные изменения при отжиге деформированных сплавов

Классификация процессов при отжиге деформированных (наклепанных) металлов и сплавов. Изменение свойств при отжиге. Возврат. Полигонизация. Дислокационная структура малоугловых драниц. Субструктура и методы субструктурного упрочнения, рекристаллизация обработки (первичная рекристаллизация). Влияние различных факторов (состав, температура, время, степень деформации, малые примеси, посторонние частицы) на кинетику рекристаллизации. Формула А.А. Бочвара. Критическая степень деформации, Соотношение полигонизации и рекристаллизации и роль структуры дислокации (энергии дефектов упаковки). Текстуры рекристаллизации. Рост зерен. Вторичная рекристаллизация и влияние на нее дисперсных фаз. Горячая пластическая деформация. Динамическая рекристаллизация.

Фазовые превращения в металлах и сплавах

Равновесные диаграммы состояния и метастабильные состояния. Типы фазовых превращений в металлах. Кристаллизация. Физическая причина переохлаждения. Образование зародышевых центров и их диффузионный рост. Ликвация в сплавах. Выращивание монокристаллов из расплава. Зонная очистка. Аморфное состояние. Фазовые превращения в твердом состоянии. Полиморфные превращения. Распад пересыщенных твердых растворов. Старение. Эвтектоидное превращение. Упорядочение. Спинодальный распад. Образование модулированных структур. Кинетика диффузионных превращений. Массивные превращения. Бездиффузионные мартенситные превращения. Термодинамика и кинетика мартенситных превращений. Кристаллография мартенситных превращений. Ориентационные соотношения Курдюмова – Закса. Различные типы мартенсита. Термоупругий мартенсит. Эффект памяти формы. Влияние давления и магнитного поля на фазовые превращения. Магнитные превращения. Принципы термической обработки металлических сплавов.

Основы металлографии

История развития металлографического метода. Работы П.П. Аносова,  Д.К. Чернова,  Г. Сорби, Ф. Осмонда. Методы изучения строения металлов и сплавов. Макроструктурный анализ, фрактография, понятие о зерне, границы зерен, их форма и величина. Оптический микроскоп, его основные узлы, разрешающая способность. Высокотемпературная металлография. Количественная металлография. Статистическая обработка результатов измерения.

Дифракционные методы изучения структуры

Взаимодействие электронов с веществом (поглощенные, упруго-рассеянные (ПЭМ), обратно-рассеянные (СЭМ), вторичные (СЭМ), рентгеновские лучи (ЭМА), электроны, потерявшие часть энергии (СПЭ), волны де Бройля, факторы интенсивности). Понятие об обратной  решетке и дифракционная картина. ПЭМ. Основные узлы микроскопа, разрешающая способность, принципы формирования изображения, дифракционная картина.

Сканирующая электронная микроскопия (МАР, РЭМ, Оже-спектроскопия, ДОЭ, рентгеноструктурный, рентгеноспектральный анализ, топографические методы). Микроскопия высокого разрешения. Методы определения симметрии, параметров решетки, фазового состава, определение ориентировки и текстуры. Особенности рассеяния рентгеновских лучей на кристаллах с дефектами, модулированных периодических структурах, упорядоченных сплавах. Микрозондовый анализ. Дифракция электронов на кристаллах. Дифракционная электронная микроскопия. Структурная и магнитная нейтронография. Электронный и ионный проекторы.

Физические методы исследования

Тепловые свойства. Теплоемкость твердых тел. Термический анализ. Магнитные свойства. Доменная струкутура. Намагниченность. Коэрцитивная сила. Магнитометры. Магнитный структурный анализ. Электрические свойства. Метод электросопротивления в металловедении. Термоэлектрические свойства. Метод термоэлектродвижущей силы в металловедении. Дилатометрия и определение плотности.  Метод ЯГР (эффект Мессбауэра). Основы метода. Особенности спектров ЯГР, ЯГР-спектрометры. Применение метода ЯГР. Внутренне трение. Понятие о релаксационном спектре. Температурная и частотная зависимость внутреннего трения. Основные методы измерения. Амплитудно-зависимое внутренне трение. Возможности использования внутреннего трения в металловедении.

Механические свойства металлов и сплавов

Оценка механических свойств. Основные виды механических испытаний. Диаграмма растяжения. Характеристики прочности и пластичности. Твердость и методы её измерения. Разрушение металлов. Вязкое и хрупкое разрушение. Влияние скорости нагружения на сопротивление пластической деформации и разрушение. Большие пластические деформации. Ротационные моды. Сверхпластичность. Пластичность и вязкость. Испытания на удар, чувствительность к концентраторам напряжений. Влияние температуры испытания на сопротивление деформации и разрушению. Ползучесть. Дислокационный механизм деформации при ползучести. Длительная прочность, предел ползучести. Жаропрочность и жаростойкость. Релаксация напряжений. Хладноломкость металлов. Усталость металлов. Влияние среды на механические свойства. Основные представления о коррозии. Коррозия под напряжением. Кавитационное разрушение. Эффект Ребиндера.

Основная литература

- Штейнберг С.С. Металловедение.

- Гудремон Э. Специальные стали. Т.1,2, Металлургиздат, М, 1959-60.

- Справочник «Металловедение и термическая обработка стали». Т. 1-3, М., Металлургия, 1983.

- Курдюмов Г.В., Утевский Л.М., Энтин Р.И. Превращения в железе и стали. М., Наука, 1977.

- Садовский В.Д. Структурная  наследственность в стали. М., Металлургия, 1973.

- Соколков Е.Н., Садовский В.Д. ВТМО металлов и сплавов, ФММ, 1965, 19, 2, 226-240.

- Малышев К.А. Фазовый наклеп аустенитных сталей. «Некоторые вопросы магнетизма и прочности твердых тел». Труды ИФМ АН СССР, 1968, вып. 27, с. 385-401.

- Малышев К.А., Сагарадзе В.В., Сорокин И.П. и др. Фазовый наклеп аустенитных сплавов на железо-никелевой основе.  М., Наука, 1982.

- Кривоглаз М.А., Садовский В.Д., Смирнов Л.В., Фокина Е.А. Закалка стали в магнитном поле. М., Наука, 1977.

- Приборы и методы физического металловедения. Вып. 1, 2. Мир, 1973.

- Гинье А. Рентгенография кристаллов.

- Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. М., Металлургия, 1973.

- Уманский Я.С. Рентгенография металлов. 1960, 1967.

- Баррет Ч.С., Масальский Т.Б. Структура металлов. Ч. 1, 2, М., Металлургия, 1984.

- Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. М., Металлургия, 1980.

- Бозорт Р. Ферромагнетизм. М., 1956.

- Кузьмичев Д.А., Радкевич И.А., Смирнов А.Д. Автоматизация экспериментальных исследований. М., Наука, 1983, 392 с.

Дополнительная литература

- Садовский В.Д., Фокина Е.А. Остаточный аустенит в закаленной стали. «Наука», М., 1986.

- Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. М. Металлургия, 1986.

- Гольдштейн М.И., Литвинов В.С., Бронфин Б.М. Металлофизика высокопрочных сплавов. М., «Металлургия», 1986.

- Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. М., Металлургия, 1986.