РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов

Уральского отделения Российской академии наук

| Утверждена Ученым советом института 30 марта 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор института, академик РАН ________________В.В. Устинов «_____» ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

Программа кандидатского экзамена

по специальной дисциплине 5.1

Специальность:   05.02.11  Методы контроля и диагностика

в машиностроении

Специализация:  Магнитные, магнитно-структурные и

вихретоковые методы неразрушающего

контроля

Екатеринбург 2011

1.	Основы ферромагнетизма.

- Спонтанная намагниченность ферромагнетиков

- Магнитная анизотропия. Константы анизотропии и их измерение.

- Доменная структура ферромагнетиков

1.4. Кривые намагничивания и петли гистерезиса. Процессы намагничивания и перемагничивания: смещение доменных границ, вращение векторов самопроизвольной намагниченности, зародышеобразование, парапроцесс.

1.5. Основные феноменологические закономерности хода кривых намагничивания и перемагничивания. Основные виды проницаемостей. Закон Рэлея.

1.6. Намагничивание ферромагнетиков конечных размеров. Коэффициент размагничивания. Магнитные свойства вещества и тела.

1.7. Магнитострикция. Магнитоупругие явления. Влияние упругих напряжений на намагничивание. Магнитная текстура.

1.8. Структурная чувствительность магнитных свойств. Математические модели магнитных характеристик. Теория магнитного гистерезиса и коэрцитивной силы.

1.9. Магнитные материалы, магнитомягкие и магнитожесткие. Железокремниевые, железоникелевые и аморфные сплавы. Ферриты. Основные элементы технологии производства и основные свойства магнитных материалов.

1.10. Процессы динамического перемагничивания проводящих ферромагнетиков. Динамические характеристики магнитных сердечников.

2.	Электродинамика. Специальные вопросы.

- Уравнения Максвелла. Скалярные и векторные потенциалы электрического и магнитного поля. Принципы решения электромагнитных задач с использованием потенциалов.

- "Магнитные заряды" в амперовской электродинамике. Поверхностные и объемные магнитные заряды. Закономерности распределения магнитных зарядов. Магнитные цепи.

- Электромагнитные процессы в телах, находящихся в переменном магнитном поле. Расчет вихревых токов в ферромагнитных объектах. Скин-эффект. Цилиндр в переменном поле. Кольцевой датчик над полупространством.

- Основы электродинамики движущихся тел. Вихревые токи, возникающие при относительном движении магнетика и источника магнитного поля.

- Методы расчета и моделирования постоянных и переменных магнитных полей. Программы ELCUT, FEMM и ANSYS.

3.	Методы магнитных измерений

3.1. Баллистический метод измерений. Веберметры (флюксметры).

3.2. Магнитометрический метод измерений.

3.3. Методы и средства создания и измерения магнитных полей.

3.3.1. Постоянные магниты. Соленоиды. Электромагниты. Тороиды. Пермеаметры с замкнутым ярмом.

3.3.2. Катушки поля. Потенциалмеры.

3.3.3. Феррозондовый метод измерений магнитных полей.

3.3.4. Неиндукционные преобразователи магнитных величин (преобразователи Холла, магниторезисторы, ядерный магнитный резонанс, квантовые магнитометры)

4.	Основы металловедения. Основные сведения о структуре и свойствах реальных металлов.

4.1. Промышленные стали и чугуны. Фазовые превращения в сплавах Fе-С и их термическая обработка. Влияние легирования. Высоко- и сложнолегированные стали мартенситного, аустенитного и ферритного классов.

4.2. Теоретические основы магнитного фазового и структурного
анализа сталей и сплавов. Термомагнитные исследования ферромагнитных сплавов - основа магнитного фазового анализа. Связь магнитных свойств с микроструктурой.

4.3. Магнитные и электрические свойства ферромагнитных углеродистых и легированных сталей в отожженном, закаленном и отпущенном состояниях. Влияние содержания углерода и исходной структуры на магнитные и электрические свойства после закалки и отпуска. Связь магнитных свойств со структурой и механическими свойствами. Магнитные и электрические свойства аустенитных сталей, их связь с фазовым составом и структурой.

5.	Методы и средства магнитного контроля качества материалов
и изделий.

5.1  Неразрушающий контроль качества электротехнических материалов.

5.2.	Электромагнитные методы структуроскопии конструкционных материалов: коэрцитиметрия, методы остаточной намагниченности, аустенитометрия, ферритометрия, магнитоупругие методы, контроль структуры по параметрам эффекта Баркгаузена, метод высших гармоник, электромагнитоакустический метод возбуждения и регистрации упругих колебаний в электропроводящих ферромагнитных материалах.

5.3. Магнитные методы дефектоскопии. Рассеивание магнитного потока на несплошностях (MFL-метод).

5.4. Магнитное поле дефекта и способы его расчета.

5.5. Магнитопорошковый метод дефектоскопии. (Физические основы и область применения. Чувствительность метода. Влияющие на неё факторы. Магнитные порошки и суспензии. Аппаратура магнитопорошкового контроля. Технология контроля. Способы контроля в приложенном поле и на остаточной намагниченности).

5.6. 	Феррозондовый метод дефектоскопии. (Принцип работы феррозонда.
Структурная схема измерительных устройств с феррозондами. Полемер и градиентометр. Техника феррозондовой дефектоскопии.)

5.7. Магнитографический метод дефектоскопии. (Физические основы и область  применения. Отображение магнитных полей дефектов на магнитной ленте. Средства магнитографического контроля. Технология контроля).

5.8. Контроль толщины изделий и толщины немагнитных покрытий  на ферромагнитной основе.

6.	Методы и средства вихретокового контроля качества материалов и изделий.

6.1. Вихревые токи в металлах. Основные направления вихретокового контроля (дефектоскопия, толщинометрия, структуроскопия, металлоискатели).

6.2. Вихретоковые преобразователи (ВТП). Анализ сигналов ВТП. Влияние свойств изделия на вихревые токи, магнитный поток, рассеиваемую мощность и электрические параметры ВТП. Обобщенный параметр вихретокового контроля.

6.3. Граничные условия для вихретокового контроля. Виток с током над проводящим полупространством. Годографы.

6.4. Проводящий цилиндр в проходном ВТП с однородным полем. Обобщенный параметр и эффективная магнитная проницаемость. Чувствительность сигналов ВТП к контролируемым параметрам. Выбор наилучших условий контроля.

6.5. Виток с током над проводящим листом. Контроль ферромагнитных листов накладным преобразователем. Преимущество экранных преобразователей.

6.6. Способы отстройки от влияния мешающих параметров (амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый). Спектральные методы анализа сигнала в ВТП.

6.7. Аппаратура вихретокового контроля. Расчет и конструирование ВТП.

Литература

- Вонсовский С.В. Магнетизм. М. Наука, 1971.

- Вонсовский С.В., Шур Я.С. Ферромагнетизм. – М. – Л.: ОГИЗ – Гостехиздат, 1948. – 816 с.

- Бозорт Р. Ферромагнетизм. М., ИИЛ, 1956.

- Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. М., Мир, 1983.

- Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. Пер. с японского под ред. Р.В. Писарева. - М.: Мир, 1987. - 420 с.

- Боровик Е.С., Еременко В.В., Мильнер А.С. Лекции по магнетизму. – М.: Физматлит, 2005. – 510 с.

- Дийкстра Л.Д. Связь магнитных свойств с микроструктурой // Структура металлов и свойства. – М.: Металлургиздат, 1957.  – С. 199 – 214 .

- Rieder W.E. The influence of grain-size of magnetic properties // Ibid. – 1934. – V. 22, – N 10. – P. 1120 – 1141.

- Кондорский Е.И. К вопросу о природе коэрцитивной силы и необратимых изменениях при намагничивании // ЖЭТФ. – 1937. – 7. – С. 1117 – 1131.

- Дёринг В. Рост зародышей перемагничивания при больших скачках Баркгаузена // Тр. УФАН. – 1939, вып. 22. – С. 78 – 97.

- Кондорский Е.И. О гистерезисе ферромагнетиков // ЖЭТФ. – 1940. – Т. 10, вып. 4. – С. 420-430.

- Кондорский Е.И. Теория гистерезиса поликристаллических ферромагнетиков в слабых магнитных полях. – ДАН СССР, 1941, 30, № 7, с. 598–602.

- Kersten M. Zur Theorie der ferromagnetischen Hysterese und der Anfangspermeabilität // Phys. Ztschr. – 1943. – 44. – S. 63 – 77.

- Мишин Д.Д. Магнитные материалы. М. Высшая школа, 1981.

- Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали.
М.: Энергия, 1974.

- Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. 4.1. Ч.З. М., Энергия, 1969.

- Поливанов К.М; Электродинамика движущихся тел. М., Энергия,
1982.

- Делл Т.О. Ферромагнитодинамика. М., Мир, 1983.

- Колачевский Н.Н. Магнитные шумы. М., Наука, 1971.

- Колачевский Н.Н. Флукутационные явления в ферромагнитных
материалах. М., Наука, 1985.

- Браун У.Ф. Микромагнетизм. М., Наука, 1979.

- Тамм И.Е. Основы теории электричества, М., Наука, 1976.

- Шимони К. Теоретическая электротехника. М., Шр, 1964.

- http://elcut.ru/demo/manual.pdf

- Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. Магнитные цепи, поля и программа FEMM. М.: Академия, 2005. - 336 с.

- Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. Программа ANSYS. М.: Академия, 2006. - 288 с.

- Чечерников В.И. Магнитные измерения. Изд. МГУ. 1963.

- Чернышев Е.Т, Чувурина Е.Н., Чернышева Н.Г., Студенцов Н.В.
Магнитные измерения. Изд. Комитета стандартов, 1969.

- Афанасьев Ю.В., Студенцов Н.В., Щелкин А.П. Магнитометрические
преобразователи, приборы, установки. М., Энергия, 1972.

- Валитов Р.А., Сретенский В.Н. Радиотехнические измерения.
Сов. радио. 1970.

- Электрические измерения. Под ред. Е.Г. Шрамкова. Высшая
школа. 1972.

- Гуляев А.П. Металловедение. М., Металлургия, 1986.

- Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. - 320 с.

- Металловедение и термическая обработка стали. Справочник. В 3 т. / Под ред. Бернштейна М.Л., Рахштадта А.Г. М.: Металлургия, 1983.

- Щербинин В.Е., Горкунов Э.С. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург: УрО РАН, 1996, - 264 с.

- Неразрушающий контроль. В 5 кн. Под ред. В.В. Сухорукова.- М.: Высшая школа, 1992.

- Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. Под ред. В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 2005. – 656 с.

- Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник / Под ред. Г.С. Самойловича. М.: Машиностроение, 1976.

- Михеев М.Н., Горкунов Э.С. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. М.: Наука, 1993.

- Янус Р.И. Магнитная дефектоскопия. М.: ОГИЗ, 1948.

- Шелихов Г.С. Магнитопорошковая дефектоскопия деталей и узлов. М.: НТЦ «Эксперт», 1995.

- Апаев Б.А. Фазовый магнитный анализ сплавов. М.: Металлургия, 1976.

- Дорофеев А. А., Ершов Р. Е. Физические основы электромагнитной структуроскопии. Новосибирск: Наука, 1985.

- Ермолов И.Н., Останин Ю.Я. Методы и средства неразрушающего контроля качества. М.: Высшая школа, 1988. 368 с.

- Герасимов В.Г., Останин Ю.А., Покровский А.Д. и др. Неразрушающий контроль качества изделий электромагнитными методами. М.: Энергия, 1978. -216 с.